KYD.1 Skikt av skivor av fiberarmerad polymerkomposit utomhus

KYD.12 Skikt av skivor av fiberarmerad polymerkomposit som fasadmaterial

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skivor skall vara av fabrikat Steni Colour i glans *matt / halvmatt / högblank* i kulör\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / enligt fasadritning \_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Kulör anges vid standard som SN+nr, specialkulör anges som specifik NCS-kod*

Tillverkaren skall garantera skivornas funktion under minst 60 år, färg under minst 15 år (standardkulör)/10 år (specialkulör).

Skivorna skall vara fukt- och frostbeständiga.

Skivorna skall tåla slag/stötar, bollsparkar av normal förekomst i aktuell miljö

Skivorna skall tåla upprepad rengörning av klotter

Tätlist/fogprofil ska vara av klimatbeständigt material typ EPDM gummi alt. anodiserad/pulverlackerad aluminium eller stål i lägst korrosionsklass C5.

Konstruktionens utformning och val av material för skivbärande reglar ska vara anpassade för de olika materialens rörelsemönster med avseende på fukt- och temperaturförändringar.

Fästdon

Fästdon ska vara av rostfritt syrafast stål i kvalitet A4/SS2343. Synlig skruv skall vara pulverlackerad i skivans kulör och glans.

Huvudets diameter ska vara minst 8 mm. Skruvlängden ska beroende på typ av underlag anpassas till aktuell klämlängd. För detta gäller en förankringslängd i trä om minst 26 mm.

UTFÖRANDEKRAV

Vid infästning i träunderlag ska hänsyn tas till tjocklek på infäst material och eventuell mellanliggande distans. Förankringslängd ska vara minst 26 mm av gängad del på skruven.

Vid infästning i metallunderlag skall minsta godstjocklek på stål vara 1,0 mm och aluminium 2,0 mm.

Infästning ska dimensioneras med hänsyn till förväntad vindpåkänning.

Skruvavstånd ska vara enligt tabell AMA KYD.12/1.

Tabell AMA KYD.12/1. Infästning av fasadskivor, skruvavstånd

|  |
| --- |
| Skruvavstånd |
| Skivtjocklek mm | Skivbredd mm | Skruvavstånd, mm | Skruvradavstånd högst mm |
| Från kant  | I kant  | I inre rader  | Från hörn  |
| 6 | 595 | 15-20 | 300 | 300 | 50 | 600 |
| 6 | 1195 | 15-20 | 300 | 300 | 50 | 600 |

Skivor ska fästas med fästdon som är centriskt placerade i hål med överdiameter jämfört med skruvens halsdiameter om 1 mm. Fästdon ska monteras vinkelrätt mot skivan. Hålens storlek och fästdonens tryck mot underlaget ska anpassas för att ge möjlighet till skivans fukt- och temperaturrörelser.

Vid tätning av skivfogar ska list av klimatbeständigt material användas.

Skivorna skall monteras på läkt eller reglar med bakomliggande ventilerad och dränerad luftspalt.